中华人民共和国国家标准

木质活性炭试验方法   GB/T12496.7-1999

PH值的测定     代替GB/T12496.20-1990

Test methods of wooden activated carbon-

Determination of PH

1 范围

本标准规定了木质活性炭PH值试验方法。

本标准适用于木质活性炭水提取液的测定。

2 方法提要

试样在不含二氧化碳的水中煮沸，过滤，冷却后测定滤液的PH值。

3 仪器和溶液

3.1 酸度计，精度0.1PH。

3.2 扭力天平。

3.3 不含二氧化碳的水,将三级水煮沸3-5min。

4 操作步骤

称取未干燥试样2.50g(称准至0.01g),置于100mL的锥形瓶中，加入不含二氧化碳的水50 mL,加热，缓和煮沸5min，补添蒸发的水，过滤，弃去初滤液5mL.余液冷却到室温后用PH计测定PH值。

4.3 将量筒内试样倒入容器内称量。

5 精密度和偏差

两个平行试样测定结果偏差不得大于0.1PH。