中华人民共和国国家标准

木质活性炭试验方法   GB/T12496.8-1999

碘吸附值的测定     代替GB/T12496.7-1990

Test methods of wooden activated carbon-

Determination of iodine number

1 范围

本标准规定了木质活性炭碘吸附值的试验方法。

本标准适用于木质活性炭。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

3 方法提要

一定量试样与碘液经充分振荡吸附后，经过滤、取液，用硫代硫酸钠溶液滴定滤液中残留的碘量。取剩余碘液浓度0.02mol/L(1/2I2)下每克炭吸附的碘量(以毫克计)定为碘值。

4 仪器和试剂

本标准中所应用水应符合GB/T6682中三级水规定；所列试剂，除特殊规定外，均指分析纯试剂。

4.1 天平，感量0.1mg。

4.2 电热恒温干燥箱。

4.3 振荡器，频率240-275次/min。

4.4 试验筛，筛孔71μm。

4.5 碘（GB/T 675）。

4.6 碘化钾（GB/T 1272）。

4.7 硫代硫酸钠（Na2S2O3•5H2O）(GB/T637).

4.8 可溶性淀粉（HGB  3095）。

4.9 重铬酸钾（GB 1259），基准试剂。

国家质量技术监督局1999-11-10批准                                   2000-04-01实施

GB/T12496.8 - 1999

5 溶液

5.1 0.1mol/L碘(1/2I2)标准溶液

取26g碘化钾溶于大约30mL水中,加入13g碘,使碘充分溶于碘化钾溶液中,然后加水稀释至1000mL,调节碘浓度在(0.1±0.002)mol/L范围内,充分摇匀并静止2天,经标定后,储存于棕色玻璃瓶中.

标定:用移液管准确量取碘液20mL于500mL具塞碘量瓶内,加水200mL.用已标定的0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定,滴定时应轻轻摇动碘量瓶,当滴定至溶液呈淡黄色时,加入2mL淀粉指示液,再小心一滴一滴地滴至无色,即为终点.

碘液浓度按式(1)计算

c2 ×V2     c2 ×V2

c1 =                =             …………… (1)

V1            20

式中:  c1 ---- 碘(1/2I2)标准溶液的浓度, mol/L;

c2 ----硫代硫酸钠（Na2S2O3•5H2O）标准溶液的浓度, mol/L;

V2----滴定时所消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积mL;

V1----标定时取碘液量,20mL.

5.2 淀粉指示液

称取1.0g可溶性淀粉,加10mL水,在搅拌下注入190mL沸水中,在微沸2min,放置,取上层清液使用,此溶液于使用前配制.

5.3 0.1 mol/L硫代硫酸钠标准溶液

称取26g硫代硫酸钠（Na2S2O3•5H2O）溶于1000mL水中,缓缓煮沸10min,冷却,放置两周后过滤于棕色玻璃瓶中备用.

标定:称取0.150g(称准至0.1mg)于120℃烘干至恒重的重铬酸钾(4.9),置于250mL碘量瓶中,加入25mL水使溶解,加2g碘化钾及20mL “1+8”硫酸,摇匀,于暗处放置10min.加100mL水,用0.1mol/L的硫代硫酸钠标准溶液滴定,近终点时加3mL淀粉指示液,继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色.同时做空白试验,见式(2):

m

c =                                        …………… (2)

(V1 -V2) × 0.04903

式中:   c----硫代硫酸钠的浓度, mol/L;

m ----重铬酸钾质量, g;

V1----硫代硫酸钠溶液用量,mL;

V2----空白试验硫代硫酸钠溶液用量, g/mol.

49.03----重铬酸钾(1/6K2Cr2O7)摩尔质量,g/mol.

6 操作步骤

6.1称取经粉碎至71μm的干燥试样0.5g(称准至0.4mg),粉状炭需作补充研磨,以满足71μm以下要求,放入干燥的100mL碘量瓶中,准确加入(1+9)盐酸10.0mL,使试样湿润,放在电炉上加热至沸,微沸(30±2)s,冷却至室温后,加入50.0mL的0.1mol/L碘标准溶液.立即筛好瓶盖,在振荡机上振荡15min,迅速过滤到干燥烧杯中.

6.2用移液管吸取10.0mL滤液,放入250mL碘量瓶中,加入100mL水,用0.1mol/L的硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,在溶液呈淡黄色时,加2mL淀粉指示液,继续滴定使溶液变成无色,记录下使用的硫代硫酸钠体积.

7 结果计算

5(10c1-1.2c2V2)× 127

A =  （                                    ）·D ……… (3)

m

式中：A--- 试样的碘吸附值，mg/g；

c1--- 碘标准溶液的浓度，mol/L；

c2----硫代硫酸钠标准溶液的浓度, mol/L

V2----硫代硫酸钠溶液消耗的量, moL

m---试样质量,g;

127---碘(1/2)I2摩尔质量,g/mol;

D---校正系数,根据剩余浓c3查表1得出.

c3= c2·V2/10  ----------(4)

注:若剩余浓度超过校正因子表,可减少炭量或增加炭量再进行试验并计算碘吸附值.

表1 碘吸附试验的校正因子D

| 剩余滤液浓度C3 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0080 | 1.1625 | 1.1613 | 1.1600 | 1.1575 | 1.1550 | 1.1533 | 1.1515 | 1.1500 | 1.1475 | 1.1463 |
| 0.0090 | 1.1438 | 1.1425 | 1.1400 | 1.1375 | 1.1363 | 1.1350 | 1.1325 | 1.1300 | 1.1288 | 1.1275 |
| 0.0100 | 1.1250 | 1.1238 | 1.1225 | 1.1213 | 1.1200 | 1.1175 | 1.1163 | 1.1150 | 1.1138 | 1.1113 |
| 0.0110 | 1.1100 | 1.1088 | 1.1075 | 1.1063 | 1.1038 | 1.1025 | 1.1000 | 1.0988 | 1.0975 | 1.0963 |
| 0.0120 | 1.0950 | 1.0938 | 1.0925 | 1.0900 | 1.0888 | 1.0875 | 1.0863 | 1.0850 | 1.0838 | 1.0825 |
| 0.0130 | 1.0800 | 1.0788 | 1.0775 | 1.0763 | 1.0750 | 1.0738 | 1.0725 | 1.0713 | 1.0700 | 1.0688 |
| 0.0140 | 1.0675 | 1.0663 | 1.0650 | 1.0625 | 1.0613 | 1.0600 | 1.0583 | 1.0575 | 1.0563 | 1.0550 |
| 0.0150 | 1.0538 | 1.0525 | 1.0513 | 1.0500 | 1.0488 | 1.0475 | 1.0463 | 1.0450 | 1.0438 | 1.0425 |
| 0.0160 | 1.0413 | 1.0400 | 1.0388 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0363 | 1.0350 | 1.0333 | 1.0325 | 1.0313 |
| 0.0170 | 1.0300 | 1.0288 | 1.0275 | 1.0263 | 1.0250 | 1.0245 | 1.0238 | 1.0225 | 1.0208 | 1.0200 |
| 0.0180 | 1.0200 | 1.0188 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0150 | 1.0144 | 1.0138 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0113 |
| 0.0190 | 1.0100 | 1.0088 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0063 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0038 | 1.0025 | 1.0025 |
| 0.0200 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9988 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9963 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9938 |
| 0.0210 | 0.9938 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9913 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9888 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9863 |
| 0.0220 | 0.9863 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9838 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9800 | 0.9788 |
| 0.0230 | 0.9788 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9725 |
| 0.0240 | 0.9725 | 0.9708 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9663 | 0.9663 |
| 0.0250 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9606 | 0.9600 |
| 0.0260 | 0.9600 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9500 | 0.9550 | 0.9538 |
| 0.0270 | 0.9538 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9519 | 0.9513 | 0.9513 | 0.9506 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9488 |
| 0.0280 | 0.9488 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9438 | 0.9438 |
| 0.0290 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9394 | 0.9388 | 0.9388 |
| 0.0300 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9346 |
| 0.0310 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9319 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9300 | 0.9300 |
| 0.0320 | 0.9300 | 0.9264 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9280 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9270 | 0.9270 |
| 0.0330 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9257 | 0.9250 | 0.9250 |  |  |  |  |  |

8 精确度与误差

两个平行试样（同实验室内）碘值在600-1450mg/g时，不得大于5.6%。

两个实验室间碘值在600-1450mg/g时，不得大于10.2%。