中华人民共和国国家标准

木质活性炭试验方法   GB/T12496.3-1999

灰分含量的测定     代替GB/T12496.11-1990

Test methods of wooden activated carbon-

Determination of ash content

1 范围

本标准规定了木质活性炭灰分的测定方法。

本标准适用于木质活性炭。

2 方法提要

试样于(650±20)℃下灰化数小时，用所得灰的质量与原试样质量的百分数表示灰分含量。

3 仪器

3.1 高温锅炉，可调至（650±20）℃。

3.2 30瓷坩锅。

3.3 分析天平，可称准至0.1mg。

3.4 干燥器。

4 操作步骤

4.1 将30mL瓷坩锅置于高温电炉中，于（650±20）℃下灼烧至恒重（约1h），将坩锅置于干燥器中，冷却30min，称量（称准至0.1mg）。

4.2 称取经粉碎至71μm的干燥试样1g（称准至0.1mg），置于30mL已灼烧至恒重的瓷坩锅中。

4.3 将坩锅送入温度不超过300℃的高温电炉中，打开坩锅盖，逐渐升高温度，在（650±20）℃灰化至恒重。

5 结果计算

m2— m1

X =                 ×100   …………………… (1)

m

式中： X --- 灰分含量，%；

m2--- 灰分和坩锅质量，g；

m1----坩锅质量，g;               m ----试样质量, g。