中华人民共和国国家标准

木质活性炭试验方法   GB/T12496.6-1999

强度的测定     代替GB/T12496.22-1990

Test methods of wooden activated carbon-

Determination of abrasion resistance

1 范围

本标准规定了木质活性炭强度的测定方法。

本标准适用于大多数颗粒活性炭,不适用于乙酸乙

2 方法提要

一定质量的试样，经烘干，以失去质量所占百分数作为水分含量。

3 仪器

3.1 电热恒温干燥箱。

3.2 天平，感量0.1mg。

4 操作步骤

4.1 适用于粒度小于180μm占优势的活性炭

称取1-2g（称准至0.5mg）试样，放入预先干燥和称量过的称量瓶中，试样在称量瓶的底部厚度均匀。置于温度调节至（150±5）℃电热恒温干燥箱内，干燥至恒量（一般3 h足够）。取出放在干燥器中，冷却到室温后称量。

4.2适用于粒度大于180μm占优势的活性炭

称取5-10g（称准至2mg）试样，放入预先干燥和称量过的称量瓶中，试样在称量瓶的底面厚度均匀。置于（150±5）℃点热恒温干燥箱中干燥至恒重（一般3 h足够），取出放在干燥器中，冷却到室温后称量。

5 结果计算

m— m1

X =                 ×100   …………………… (1)

m—m2

式中： X --- 水分含量，%；

m1--- 干燥试样加称量瓶的质量，g；

m2----称量瓶的质量，g;

m ----原始试样加称量瓶的质量, g。

国家质量技术监督局1999-11-10批准                                   2000-04-01实施

GB/T12496.6 - 1999

6精密度与偏差

两次测定结果偏差值不大于3%。