中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

木质活性炭试验方法      GB/T12496.20—1999

锌含量的测定

代替GB/T12496.14—1990

Test methods of wooden activated carbon—

Determination of xine content

1 范围

本标准规定了锌含量的测定方法。

本标准适用于木质类活性炭。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准和各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T6682-1992  分析实验室用水规格和试验方法

3 方法提要

试样用水或酸萃取过滤，用比浊法或比色法测定滤液测定滤液中锌含量。

4 试剂和溶液

本标准中所用水应符合GB/T6682中三级水规格，所用试剂除特殊规定外，均指分析纯试剂。

4.1 盐酸（GB/T622），“1+1”溶液，“1+11”溶液。

4.2 亚铁氰化钾（GB/T1273），100g/L溶液。

4.3 氧化锌（GB/T1260），基准试剂。

4.4 硫酸（GB/T625）.

4.5 锌标准液(1 mL含0.01mg锌)

称取0.125g的氧化锌，溶于100mL水中及1mL硫酸中，待溶解后移入1000mL容量瓶中，稀释至标线摇匀，再用移液管自此溶液中吸取100mL入1000mL容量瓶，稀释至标线，摇匀，此溶液即0.01mg/mL锌标准液。

4.6 硝酸（GB/T626），“1+2”溶液

4.7 硫代硫酸钠〔Na2·S2O3·5H2O〕（GB/T637），25g/L溶液。

4.8 乙酸-乙酸钠缓冲溶液（PH4-5）

称取16.4g乙酸钠,加8.4 mL冰乙酸,加水溶解稀释至100 mL。

4.9 二苯基硫巴腙。

4.10 四氯化碳(GB/T688)

4.11 二苯基硫巴腙.(双硫腙)溶液:称取二苯基硫巴腙.5mg于500mL四氯化碳中溶解,储存于棕色瓶中,若绿色消失,应重新配制.

5 操作步骤

5.1 水溶性锌盐操作步骤

称取经粉碎至71μm的干燥试样1.0g（称准至10 mg），置于100mL锥形瓶中，加水20mL，轻轻转动,使试样完全浸湿,加热缓和煮沸5min，稍冷,过滤于50mL比色管中，用热水分次洗涤滤渣，滤渣和洗液合并，加入”1+1”盐酸溶液1mL,亚铁氰化钾（4.2）10滴，稀释至50 mL,摇匀.放置10min所呈之浑浊与标准液对照。

5.2酸溶性锌盐操作步骤

称取经粉碎至71μm的干燥试样1.0g（称准至10 mg），置于100mL锥形瓶中，加”1+11”盐酸溶液25mL，轻轻转动,使试样完全浸湿,加热缓和煮沸5min，稍冷,过滤洗涤于100mL容量瓶中并稀释至标线。取5mL溶液于100mL比色管中，加水5mL，加15mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（PH4-5），1mL2.5g/L硫代硫酸钠溶液混合后,再加5mL二苯基硫巴腙.四氯化碳溶液(4.11)激烈振荡2min后，有机层呈玫瑰-紫红色。与标准液相对照。

6 结果表述

6.1 水溶性锌盐

X=V/1000·m………………………………………………(1)

式中：X——水溶性锌盐含量，%；

V——所取标准溶液的毫升数，mL；

m——试样质量，g。

6.2 酸溶性锌盐

X=V×1/ m·(5/100)·1000=V/50 m…………………………(2)

式中：X——酸溶性锌盐含量，%；

V——所取标准溶液的毫升数，mL；

m——试样质量，g。