中华人民共和国国家标准

煤质颗粒活性炭试验方法      GB/T 7702.16—1997

PH值的测定                 代替GB/T7702.16-87

Standard test method for granular activated carbon from coal

—Determination of pH value

1 范围

本标准规定了煤质颗粒活性炭pH值测定所需仪器和试剂、测定步骤及测定结果的处理等内容。

本标准适用于煤质颗粒活性炭（以下简称活性炭）pH值的测定，也适用于其他活性炭pH值的测定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T7702.1—1997  煤质颗粒活性炭试验方法  水分的测定。

GB/T9727—88     化学试剂  pH值测定通则

3 方法提要

活性炭在沸腾过的水（去离子水或蒸馏水）中煮沸，测定其冷却滤液的pH值。

4 试剂和材料

4.1 二级水：GB6682-92，煮沸3~5min。

4.2 定性滤纸：中等流速。

5 仪器、设备、装置

5.1 天平：感量0.01g；

5.2 加热板或电炉。

5.3 定时器或秒表。

5.4 PH计：精度0.1pH。

5.5 量筒：100mL。

5.6 烧杯：200 mL。

5.7 三角漏斗。

5.8 锥形烧瓶：300mL。

5.9 温度计：0~100℃

5.10回流冷凝管、直管式。

6 试样及其制备

对所送样品用四分法取出试样。

7 测定步骤

7.1 按GB/T7702.1方法测定活性炭的水分含量,计算出相当于10g干炭湿炭质量。

7.2 称取算出的湿炭质量的试样，放入锥形瓶中。

7.3 取煮沸过的蒸馏水100mL，加入烧瓶中与炭样摇匀。装入回流冷却凝器，放在加热板上。

7.4 用加热板使水加热沸腾，并控制加热温度使水缓慢沸腾，保持沸腾（900±10）s。

7.5 取下烧瓶，对烧瓶中溶物进行过滤（滤纸和三角漏斗预先用蒸馏水浸润），滤液冷却至（50±5）℃，补足至100mL。

7.6 按GB9724的方法用煮沸过的蒸馏水测定pH空白值，并调整pH空白值指示为7.0。

7.7 按GB9724的方法测定pH值。

7.8 重复7.1至7.7步骤,再做一份试样。

8 测定结果的处理

pH值可直接读数或由电位单位换算。

两份试样各测定一次，允许差应小于0.7pH，结果以算术平均值表示，精确至十分位。

9试验报告

按GB/T7702.1—1997第7章的规定执行。