中华人民共和国国家标准

煤质颗粒活性炭试验方法         GB/T 7702.18—1997

焦糖脱色率的测定              代替GB/T7702.18-87

Standard test method for granular activated carbon from coal

—Determination of caramel adsorption

1 范围

本标准规定了煤质颗粒活性炭焦糖脱色率测定所需仪器和试剂、测定步骤及测定结果的处理等内容。

本标准适用于煤质颗粒活性炭（以下简称活性炭）焦糖脱色率的测定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T7702.1—1997  煤质颗粒活性炭试验方法  水分的测定。

3方法提要

在加热条件下定量的试样与定量的焦糖试验液充分混合，随即过滤。用分光光度计测定其滤液的消光值确定滤液中剩余焦糖的浓度。然后根据焦糖试验液的原始浓度求出焦糖脱色率。

4 试剂和溶液

4.1 葡萄糖：HG3-1094-77，分析纯。

4.2 碳酸钠溶液：5g无水碳酸钠（GB639-86，分析纯）溶于50mL蒸馏水中。

4.3 氯化铵：GB658-88，分析纯。

4.4 重铬酸钾：GB1259-89，基准试剂。

4.5 甘油。

4.6 焦糖试验液。

4.6.1焦糖原液的制备

称取葡萄糖300g，置于1000mL三口烧瓶中，加水200mL。分别在二口上装上电动搅拌器和温度计，另一口敞开。将烧瓶置于甘油浴中（糖液的液面要与甘油浴面相水平）待糖全部溶解后，开动搅拌器，升高油浴温度并保持在（145±5）℃。当糖液开始沸腾时，加入无水碳酸钠5g，不断搅拌，在25～30min内，糖液温度达到（110±1）℃时，加入氯化铵5g，在25～30min内使糖液温度达到（118±1）℃，在此温度下保持30min。然后缓慢加入碳酸钠溶液（4.2）。并不断搅拌至泡沫消失，倾出。经标定后保存在带塞瓶中，放于冷暗处，可使用一个月。若置于冰箱中使用期一年。

4.6.2 标定

4.6.2.1色度标准液

将重铬酸钾在研细，置于调节至（115±5）℃的电热恒温干燥箱中，干燥至恒重，称取0.325g。加水溶解后移入1000 mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

4.6.2.2焦糖原液的标定

称取焦糖原液1g（准确至0.01g）,加入溶解后移入500mL,容量瓶中,稀释至刻度,摇匀.用分光光度计在426nm的波长下，用光径长度10㎜的比色皿测定其消光值，与色度标准液在同样条件下的消光值相比较，相差不得大于±0.03，否则焦糖原液应重新制备。每毫升此溶液含有焦糖原液2mg。

5 仪器、设备、材料

5.1 分析天平：感量0.0001g。

5.2 电热恒温干燥箱：0～300℃。

5.3 分光光度计。

5.4 电动搅拌器（可调速）。

5.5 调温电炉。

5.6 磨样机。

5.7 试验筛：Φ200×50/0.071-方孔GB6003-85。

5.8 干燥器：内装无水氯化钙或变色硅胶。

5.9 三口烧瓶：1000mL。

5.10 容量瓶：500mL。

5.11 玻璃温度计：0～200℃

5.12 锥形瓶：100 mL。

5.13 移液管：25mL。

5.14 三角漏斗。

5.15 中速定性滤纸：Φ125㎜。

5.16 恒温水浴。

5.17 恒温油浴。

6 试样及其制备

对所送样品用四分法取出试样，称取大约10g试样置于磨样机中，磨碎到试样90%以上能通过0.071㎜筛孔的程度，然后在（150±5）℃的电热恒温干燥箱内，干燥2h，置于干燥器中冷却。

7测定步骤

7.1 在分析天平上称取磨碎的试样0.35g（精确至0.0010g）,置于100mL锥形瓶中。

7.2 用移液管量取25 mL焦糖试验液，加入装有试样的锥形瓶中，缓慢摇动锥形瓶，使试样完全浸湿。

7.3 将锥形瓶置于沸水浴中加热30min，每隔5min摇匀一次。

7.4 取出后立即用Φ125㎜中速定性滤纸过滤，弃去初滤液5mL，全部试样都要过滤。

7.5 将滤液冷却至室温。

7.6 滤液以蒸馏水为空白，用分光光度计在426nm波长下，用10㎜光径长度比色皿测定消光值。

7.7 取标定时每毫升含焦糖原液2mg的溶液25mL，按7.3~7.6所述处理,得到含有焦糖原液2mg溶液的消光值。

7.8 重复7.1至7.7步骤,再做一份试样。

8 测定结果的处理

8.1 焦糖脱色率按式（1）计算：

34—（EX/E0）×2

J（%）=                    ×100……………（1）

34

式中：J—焦糖脱色率，%；

EX—滤液的消光值；

E0—与试样相同条件下处理后，每毫升含焦糖原液2mg溶液的消光值。

8.2 两份试样各测定一次，允许差应大于1%，结果以算术平均值表示，精确至整数位。

9 试验报告

按GB/T7702.1—1997第7章的规定执行。