中华人民共和国国家标准

煤质颗粒活性炭试验方法           GB/T7702.1—1997

水分的测定                 代替GB/T7702.1-87

Standard test method for granular activated carbon from coal

—Determination of moisture content

1 范围

本标准规定了煤质颗粒活性炭水分测定所需仪器、测定步骤及测定结果的处理等内容。

本标准适用于煤质颗粒活性炭水分的测定，也适用于煤质粉状活性炭水分的测定。

本标准不适于热敏性的、含有非水吸附质的煤质颗粒活性炭的水分测定。

2 方法提要

一定质量的试样经烘干，所含水分挥发，以失去水分的质量占原试样质量的百分数表示水分的质量分数。

3 仪器、装置

3.1 天平：感量0.0001g。

3.2 电热恒温干燥箱：0~300℃。

3.3 干燥器：内装无水氯化钙或变色硅胶。

3.4 带盖称量瓶：磨口矮形。

4 试样及其制备

对所送样品用四分法取出试样。

5 测定步骤

5.1 根据粒度大小，用预先烘干并恒重的带盖称量瓶，称取试样1~5g（精确至0.0002g），并使试样厚度均匀。

5.2 将装有试样的称量瓶打开盖子，置于温度调至（150±5）℃电热恒温干燥箱内，干燥2h。

5.3 取出称量瓶，盖上盖子，放入干燥器内，冷却至室温后称量（精确至0.0002g）。

5.4 以后每干燥30min，再称一次，直至质量变化不大于0.0010g为止，视为干燥质量。如果质量增加，应取增量前一次的质量为准。

5.5 重复5.1至5.4步骤，再做一份试样。

6 测定结果的处理

6.1 水分质量分数按式（1）计算：

m1-m2

W（%）=           ×100………………………………………………（1）

m1-m

式中：W—水分质量分数，%；

m1—原试样加称量瓶的质量，g；

m2—干燥试样加称量瓶的质量，g；

m—称量瓶的质量，g。

6.2 两份样式各测定一次，允许差如下：

当水分质量分数不大于5.0%时，允许差为0.2%；

当水分质量分数大于5.0%时，允许差为0.3%。

结果以算术平均值表示，精确至千分位。

7 试验报告

试验报告应包括以下内容：

送样单位、样品名称、样品批号、来样日期、试验结果、试验单位、试验者姓名、审核者姓名、签发者姓名、报告日期。