中华人民共和国国家标准

煤质颗粒活性炭试验方法           GB/T7702.4—1997

装填密度的测定              代替GB/T7702.4-87

Standard test method for granular activated carbon from coal

—Determination of apparent density

1 范围

本标准规定了煤质颗粒活性炭装填密度测定所需仪器，测定步骤及测定结果的处理等内容。

本标准适用于煤质颗粒活性炭（以下简称活性炭）装填密度的测定。

2 引用标准

下列标准所包含的打文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本标准和各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T7702.1—1997煤质颗粒活性炭试验方法，水分的测定。

3 方法提要

活性炭经振动落入量筒中，称100mL活性炭的质量，计算装填密度。

4 仪器、装置

4.1 装填密度测定装置（见图1）。

4.2 振筛机：转速280~320r/min；

敲击140~160拍/min。

4.3 量筒：100mL。

4.4 天平：感量0.1g。

4.5 秒表。

5 试样及其制备

对所送样品用四分法选取试样。

6 测定步骤

6.1 将适量试样在（150±5）℃的温度下干燥2h（已知水分含量的试样不需干燥）。

6.2 取约300mL的干燥试样，选该试样粒度测定时使用的底筛，用振筛机过筛60s，除去粉尘及碎粒。

6.3 取多于100mL筛好的试样装入储存漏斗（见图1）。

6.4 调整储存漏斗高度或振动器（见图1）倾斜度，启动开关，使试样以0.75~1.0 mL/s的速度经进料漏斗（见图1）落入量筒中，直至100mL为止。

6.5 称量量筒中的试样，准确至0.1g。

见图2   装填密度测定装置

6.6 重复6.1至6.5步骤,再做一份试样。

7 测定结果的处理

7.1 结果按式（1）计算

m

ρz=         ×1000…………………………………………………（1）

100

式中：ρz—装填密度，g/L

m—试样质量，g。

对已知水分含量的试样，要除去水分计算。

7.2 两份试样各测定一次，允许差小于25 g/L。结果以算术平均值表示，精确至整数位。

8 试验报告

按GB/T7702.1-1997第7章的规定执行。