中华人民共和国国家标准

木质净水用活性炭    GB/T13803.2-1999

Wooden granular activated carbon for water purification  代替GB/T13804-1992

1 范围

本标准规定了净水用木质活性炭的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于以木质为原料生产的无定形颗粒活性炭，主要用于饮用水、酒类、各种清凉饮料用水的净化处理。

本标准不适用经特殊加工的净水用活性炭，如载银的净水用活性炭。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T12496.1—1999 木质活性炭试验方法  表观密度的测定

GB/T12496.2—1999 木质活性炭试验方法  粒度分布的测定

GB/T12496.3—1999 木质活性炭试验方法  灰分含量的测定

GB/T12496.4—1999 木质活性炭试验方法  水分含量的测定

GB/T12496.6—1999 木质活性炭试验方法  强度的测定

GB/T12496.7—1999 木质活性炭试验方法   PH值的测定

GB/T12496.8—1999 木质活性炭试验方法   碘吸附值的测定

GB/T12496.10—1999 木质活性炭试验方法  亚甲基蓝吸附值的测定

GB/T13803.4—1999  针剂用活性炭

3技术要求

3.1 外观

黑色不定形颗粒状

3.2 不纯物

木质净水用活性炭不能混入含有对人体健康有毒或有害的物质.

3.3质量指标

木质净水用活性炭质量指标应符合表1要求

表1质量指标

| 项 目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一级品 | 二级品 |
| 碘吸附值,mg/g≥ | 1000 | 900 |
| 亚甲基蓝吸附率,1)mL /0.1g mg/g ≥ | 9.0 (135) | 7.0 (105) |
| 强度,% ≥ | 90.0 | 90.0 |
| 表观密度,g/ml | 0.45~0.55 | 0.32~0.47 |
| 粒度2) 2.00mm～0.63mm,% ≥ 0.63mm以下,% ≤ | 90 5 | 85 5 |
| 水分,%≤ | 10.0 | 10.0 |
| PH值 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 |
| 灰分,% ≤ | 5.0 | 5.0 |
| - A=15V,A为每克活性炭吸附亚甲基蓝毫克数,mg/g;V为0.1g活性炭吸附亚甲基蓝毫升数,mL. 2) 粒度大小范围也可由供需方双方商定 |  |  |

4试验方法

4.1 碘吸附值

按GB/T12496.8进行测定

4.2 亚甲基蓝吸附值

按GB/T12496.10进行测定。

4.3 强度

按GB/T12496.6进行测定

4.4 表观密度

按GB/T12496.1进行测定

4.5 粒度

按GB/T12496.2进行测定

4.6水分

按GB/T12496.4进行测定

4.7 PH值

按GB/T12496.7进行测定

4.8 灰分

按GB/T12496.3进行测定

5检验规则

按GB/T13803.4-1999第5章执行

6标志、包装、运输、贮存

按GB/T13803。4-1999第6章执行。